**Запрос на разъяснения от 29.11.2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание запроса** | **Разъяснения** |
| 1. | 1. Прошу указать маркировку техпластины согласно ГОСТ 7338-90, а именно: класс, вид, тип, марку, степень твердости, толщину и необходимые размеры пластины.
2. Прошу указать давление, при котором будет эксплуатироваться техпластина.
 | Маркировка техпластины 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90Размер 1350 мм х 3000 ммДавление до 0,1 МПа |